## Slide 1
TOCYDYS : Toward Optical CYcle DYnamics in Solids

## Slide 2
processus élementaires
d’excitation et de relaxation électronique :
V.B.
C.B.
5/10eV
e--e-
Interaction laser Matière
+
Physique du solide
propagation
excitation électronique
dépôt d’énergie
transformation: réversible? état final?
excitation électronique/ chauffage
piégeage
collisions électrons-phonons
collisions électrons-électrons
Cheng, OE, 2013
Matériaux diélectriques (SiO2, Al2O3..): applications
gravure de guide d’ondes
micro-usinage laser en 3D
génération d’harmoniques dans les solides…
électroniques au cycle optique

## Slide 3
V.B.
C.B.
5/10eV
e--e-
excitation électronique/ chauffage
piégeage
collisions électrons-phonons
collisions électrons-électrons
Band structure
Conduction
band
Valence
band
n2(w)= 1 +
q2
e0m
S
j
Nj fj
w0j2 - w2 + igjw
Refractive index of a dielectric :
sonde optique:
phase (interférométrie)
amplitude (absorption, réflectivité,..)

## Slide 4
a- SiO2
electrons-hole pairs are trapped
(self-trapped excitons)
t =150 fs
valence
band
conduction
band
SiO2, NaCl, KBr...
Expérience pompe
Sonde optique :
interférométrie
ls=220nm
Interférométrie @800nm
Absorption @220nm
V.B.
C.B.
abs : 5,7 eV

## Slide 5
V.B.
C.B.
5/10eV
e--e-

## Slide 6
5/10eV
electronic excitation
and
« heating »
V.B.
C.B.
400nm
(3eV)
50fs
800nm
(1.5 eV)
50fs to 10ps
SiO2
- look for impact ionization / avalanche
- measure carrier density with time resolved interferometry

## Slide 7
Time resolved photoemission : electron dynamics within the CB
5/10eV
V.B.
C.B.
3eV
50fs
1.5 eV
50fs to 10ps
IR
before
IR
after
e- de 20 à 30 eV
Al2O3

## Slide 8
5/10eV
electronic excitation
and
« heating »
V.B.
C.B.
400nm
(3eV)
50fs
800nm
(1.5 eV)
50fs to 10ps
SiO2
- measure carrier density with time resolved interferometry

## Slide 9
monochromator
C.C.D.
sample
delay
line
probe
C.C.D.
2w
C2
l/2
l/2
f2
C.C.D.
pump @ 400nm
Michelson
f1
delay
line IR
pump
pump @ 800nm
C1
Ti-Sa
laser
f3
dm
dm
Double pump – Fourier transform interferometry: set up
sur LUCA
SiO2

## Slide 10
SiO2, MgF2; CaF2, LiF; MgF, NaCl..: lien entre
autopiégeage
et
Ionisation par impact
CaF2
MgF2
a-SiO2

## Slide 11
ARPES dans InSb

## Slide 12
Stéphane
Guizard
Rodrigo
Lopez-Martens
Davide
Boschetto
Valérie
Véniard
Thierry
Ruchon
01/2020 – 12/2023
Objectifs:
Sonder la dynamique des solides
(diélectriques..mais pas que…)
Tirer partie de :
la résolution temporelle
le domaine VUV: + VBB - Kerr
- méthodes optiques complémentaires de la
photoémission
3 Etapes :
I / Absorption / réflectivité dans le visible-IR (LOA)
II/ Vers la résolution au cycle optique (LOA)
III/ Réflectivité dans le domaine VUV (LIDYL)
TOCYDYS
Toward Optical CYcle DYnamics in Solids

## Slide 13
400nm
Pump
500Hz
800nm
Probe
1kHz
photo
Diode
lock-in
ampli.
crossed
polarizers
sample
Experimental set-up
Etape I :
Absorption/Réflectivité dans le visible/IR:
Etape I: …suite
- passage de mesures d’absorption à réflectivité
échantillon « mobile »: expériences à forte densité d’excitation
SiO2
Coll. M. Lejman, D. Boschetto

## Slide 14
Deux impératifs :
augmenter la sensibilité des mesures de réflectivité
résolution temporelle
Échantillon renouvelable au KHz
Détection synchrone mesure sensible DR~10-5
on ne voit pas (mesure pas…) les mêmes
choses en réflectivité, interférométrie
et absorption.
Mesures de réflectivité …à 1 Hz, (au seuil de claquage)

## Slide 15
Double pump-probe scan:
multiplication factor
multiplication factor at the surface :9 …real avalanche
time resolved double pump/reflectivity probe !
total carrier density
Pourquoi la réflectivité?
- toute longueur d’onde…y compris VUV

## Slide 16
Coll. M. Lejman, D. Boschetto, LOA

## Slide 17
Optical Detection of Attosecond Ionization Induced by a Few-Cycle Laser Field in a Transparent Dielectric Material A. V. Mitrofanov et al., Phys. Rev. Lett. 106, 147401, 2011.
Etape II :
Réflectivité dans le visible/IR: vers la résolution au cycle optique

## Slide 18
Reflectivité résolue en temps (IR / IR)
Excitation réversible
des électrons
réelle ? virtuelle ?
modulation de la
constante diélectrique / polarisabilité
Pump
Probe
parabolic
mirror
sample
Holey parabolic
mirror
selective detection
of probe pulse
photodiode
D.L.
D.L.
Schéma de montage
à réaliser:

## Slide 19
Etape III : Réflectivité dans le VUV:
Itakura et al Optics Express 2017
réflectivité H5 sur SiO2
réflectivité H21 à 29 sur Bismuth
Papalazarou et al APL 2008

## Slide 20
gaz
jet
D.L.
D.L.
C.C.D
sample
grating
C.C.D
toroïdal mirror
parabolic mirror
holey
mirror
holey
mirror

## Slide 22
Proposition: Chaire Junior Externe – R. Géneaux
Projet: PhAse TrAnsitions observed with Transient Extreme ultraviolet Spectroscopy (PATATES)
Transition de phase photo-induite
Isolant
Métal
Dans les “isolants de Mott”, la transition est purement due aux corrélations électroniques
Ces transitions peuvent avoir lieu en quelques femtosecondes ou moins !
Δt
Ce type de transition n’a jamais été résolu temporellement
Projet: Utiliser les impulsions attosecondes d’Attolab + l’expertise des collaborateurs du plateau
Manips: Absorption et réflectivité transitoire XUV + ARPES
Partenaires: Luca Perfetti (LSI), Silke Birmann (CPhT)