Angles critiques et longueur de diffusion et SLD’s

SLD = Scattering Length Density

Pour les matériaux purs, la connaissance de la longueur de diffusion bn et de la densité volumique ( caractérise complètement les propriétés de réflectivité.

Pour les solides de type AxBy il suffit de considérer la cellule unité, son volume et d’en déterminer la densité volumique.

La longueur de diffusion moyenne de la cellule unité est donnée par :

La généralisation à N éléments est du même ordre.

| matériau | Nom usuel | ( 10e22 cm-3 | bn 10e-13 cm (fm) | (c en degrés pour (=0.8nm | Qc nm-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H |  | 5.37 | -3.73 | -- | -- |
| Mn |  | 7.9 | -3.73 | -- | -- |
| V |  | 7.05 | -0.38 | -- | -- |
| Ti |  | 5.66 | -3.44 | -- | -- |
| H2O |  | 3.35 | -1.68 | -- | -- |
| Si |  | 5.19 | 4.15 | 0.37953 | 0.10405 |
| Co |  | 9.1 | 2.53 | 0.39239 | 0.10758 |
| Cd |  | 4.64 | 5 | 0.3939 | 0.10799 |
| Cr |  | 8.22 | 3.635 | 0.44702 | 0.12255 |
| O |  | 5.38 | 5.8 | 0.45682 | 0.12524 |
| Ag |  | 5.86 | 5.97 | 0.4837 | 0.13261 |
| D |  | 5.38 | 6.67 | 0.48989 | 0.1343 |
| Ge |  | 4.45 | 8.19 | 0.4937 | 0.13535 |
| Ga |  | 5.11 | 7.29 | 0.49913 | 0.13684 |
| Zn |  | 6.57 | 5.68 | 0.49957 | 0.13696 |
| SiO2 | quartz | 2.51 | 15.8 | 0.515 | 0.14119 |
| Au |  | 5.9 | 7.63 | 0.5487 | 0.15043 |
| N |  | 5.38 | 9.3 | 0.57847 | 0.15859 |
| Al203 | saphir | 2.34 | 24.3 | 0.61668 | 0.16906 |
| D2O |  | 3.34 | 19.1 | 0.65319 | 0.17907 |
| Cu |  | 8.46 | 7.72 | 0.66091 | 0.18119 |
| C(g) | C graphite | 11.29 | 6.65 | 0.70861 | 0.19426 |
| Fe |  | 8.48 | 9.54 | 0.73557 | 0.20165 |
| Ni |  | 9.13 | 10.3 | 0.79306 | 0.21741 |
| C(d) | diamant | 17.61 | 6.65 | 0.885 | 0.24262 |

# Text boxes

Longueurs de diffusion nucléaire